Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Isolering af facader med ROCKWOOL REDAir FLEX

### Producent:

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501D, 2640 Hedehusene

### Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for projekterende til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL Danmark A/S. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Isolering af facader med ROCKWOOL REDAir FLEX

4.1	Orientering

BIPS B230, Basisbeskrivelse – beklædninger, monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

- Arbejdet omfatter leverance og montage af udvendig selvbærende facadeisolering med stenuldsbaseret mineraluld og underlag for færdig ventileret facadebeklædning.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Udvendig færdig facadebeklædning inkl. alt nødvendig fastgørelse samt nødvendige profiler mm.

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter facader på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:	 	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonelementer>

- <Tagkonstruktion/tagdækning>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Fundament>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægskonstruktioner>

- <Tagkonstruktion>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Fundamenter>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Døre, vinduer og porte>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <Dimensionering af underlag for facadebeklædning monteret under andet arbejde>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Entreprenøren skal foretage en kontrolopmåling af facader til beklædning. Opmåling skal foretages af landinspektør og skal dokumentere bygningernes afvigelser fra lodlinje.

Opmåling skal danne grundlag for endelig målsætning af facader i forbindelse med projekttilretning, og skal foreligge ved projektgennemgangsmøderne.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Isolering med ROCKWOOL REDAir FLEX

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringsplader med integreret vindspærre og smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	Tykkelse: <100; 150; 200; 250; 300; 350> mm

Maksimal varmeledningsevne:	0,033 W/m2K, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A1, iht. EN 13501-1

Fugt:	Skal være diffusionsåben

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol svarende til Varmeisoleringsforeningen og den europæiske KeyMark kontrolordning.

ROCKWOOL REDAir FLEX Skruer

Type:	Galvaniseret stål ift. EN 10 263-4 - (e.g. 19 MnB 4, 1.5523). Korrosionsklasse C4. Livstidskorrosion min. 30 år i C4 miljø.

ROCKWOOL REDAir FLEX Friktionsplader

Type:	Galvaniseret stål ift. EN 10 263-4 - (e.g. 19 MnB 4, 1.5523). Korrosionsklasse C4. Livstidskorrosion min. 30 år i C4 miljø.

ROCKWOOL REDAir FLEX LVL planker

Type:	Formstabil LVL planker til underlag.

Format:	27 x 97 x 3000 mm. E-modul: 14000 N/mm2

Brandklassifikation:	B-s1, d0 EN 13501-1:2007.

Imprægneringen skal desuden være med bæredygtig brandimprægnering, uden brug af tungmetaller eller ingredienser anført på EU’s REACH liste.

4.10	Udførelse

Den udvendige isolering udføres på alle facader fra <kote x> til stern.

Isoleringsbatts monteres i et eller to lag. Underlagsbrædder anbefales placeret over isoleringssamlinger. De placeres med <max. 60> cm afstand og fastgøres til bagvæggen, og indtrykkes i mineralulden 3-8 mm for opnåelse af tilstrækkelig styrke iht. leverandørens beregninger. Isoleringen skal være i fuld tykkelse over hele arealet og slutte tæt til hinanden og til bagvæggen.

Er bagvæggen lufttæt kan vindspærre udelades.

Al fastgørelse skal ske jævnfør leverandørens vejledning. Alle afslutninger og overlap sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes jævnfør leverandørens montagevejledning.

- <x>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der leveres en prøve på følgende materialer:

- <x>

Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum <1> m² for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøvebeklædningen skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger.

Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres i 2 eksemplarer til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se Byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have et dokumenteret tilbagetagningssystem.

Skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

Må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.