Remplissage de cannelure pour l’absorption acoustique des bacs aciers perforés ROCKWOOL Remplissage de cannelure

Description

Les cannelures des tôles profilées métalliques perforées de minimum 23,4% de perforation sont remplies par au-dessus de pièces en bande de laine de roche recyclable, coupées sur mesure dont les fibres, obtenues par la fonte de roche volcanique, sont liées au moyen de résines synthétiques polymérisées. # ROCKWOOL remplissage de cannelure est emballé dans un film PE noir acoustiquement ouvert et a une longueur de 1 200 mm.

Ces bandes de remplissage sont utilisées (emballées) pour améliorer l'absorption acoustique de la toiture dans les locaux en-dessous de la toiture.

Les dimensions des pièces sont un peu plus petites que la forme de la tôle profilée.

| Type de profil du bac acier perforé | Largeur au-dessus (mm) | Largeur en-dessous (mm) | Hauteur (mm) | Longueur de cannelures par m² de surface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106/750 | 110 | 40 | 100 | x 4 |
| 135/930 | 160 | 40 | 130 | x 3,23 |
| 153/840 | 160 | 40 | 150 | x 3,57 |
| 158/750 | 130 | 40 | 150 | x 4 |

Caractéristiques techniques du panneau en laine de roche :

- Répulsive à l'eau

- Incombustible, classe A1 (EN 13501-1) pour le produit nu sans film PE

- Stabilité dimensionnelle

- Chimiquement neutre, ne constitue pas un aliment pour les moisissures

- Entièrement recyclable

- Faible résistance à la diffusion de vapeur d'eau µ = 1,0

- Densité de ± 35 kg/m³

- Épaisseur du film acoustiquement ouvert : 0,02mm

- Valeur λd = 0,037 W/mK, selon les normes EN 12667 et EN 13162.

- Valeur d’absorption acoustique (ISO 11654) selon rapport Peutz n° A1160-1 : αw = 0,60 (LM)

- Valeur d’absorption par fréquence :

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.52 | 0.69 | 0.86 | 0.74 | 0.55 | 0.48 |

Ces valeurs sont obtenues en combinaison avec une couche de laine de roche de minimum 100 mm au-dessus des cannelures.

Application

Les pièces sont librement posées mais avec des joints fermés dans les cannelures de la tôle d’acier profilée et perforée et ensuite recouvert d’un pare-vapeur, une couche de laine de roche de minimum 100 mm et le système d’étanchéité.

##### Nature du marché :

Quantité Présumée (QP) surface toiture brute

##### Méthode de mesure :

Unité de mesure :	  m²