### 00.00.00	Isolation thermique de toitures plates avec de la laine de roche  Rockwool Rhinoxx

##### Description :

L’isolation thermique de la toiture plate est réalisée au moyen de panneaux isolants incompressibles en laine de roche, dont les prestations au niveau de la praticabilité ont été ameliorées. Couche supérieure extra dure intégrée grâce à la technologie de production unique ‘’Dual Density’’ et revêtue d’un voile de verre de 300 g/m² # Rockwool Rhinoxx.

Avant de poser l’isolation de la toiture, l’entrepreneur en travaux d’étanchéité s’assurera que le support de toiture est conforme aux plans et aux prescriptions (NIT 280 et NIT 239 du CSTC) et qu’une exécution irréprochable des travaux peut être garantie. Dans le cas contraire, il en avisera l’architecte à temps, lequel prendra alors les mesures nécessaires. La surface doit être propre et exempte d’inégalités.

La pente doit être suffisante de manière à éviter toute stagnation d’eau.

##### Matériau :

L’isolation thermique de la toiture plate est réalisée au moyen de panneaux de laine de roche recyclable # Rockwool Rhinoxx constitués de fibres minérales de laine de roche obtenues par fusion de roche volcanique liées ensuite au moyen de résines polymérisées. Le fabriquant du matériau isolant offre la possibilité de collecter sélectivement les déchets résiduels venant de la phase de construction ou venant de la démolition pour une réutilisation efficace dans la production de nouveaux matériaux isolants. L’isolation porte le label CE selon le Règlement Européen pour la commercialisation des produits de Construction. Les données correspondantes sont indiquées sur l’étiquette de chaque unité d’emballage. Toutes les spécifications éventuellement à fournir sont conformes à NBN EN 13162, laquelle s’applique à des produits en laine minérale pour applications thermiques dans le secteur de la construction. L’application possède un Agrément Technique # ATG 2895.

Les panneaux résistent à la compression et sont prévus pour un passage piétonnier fréquent, grâce à l’intégration d’une couche supérieure dure. Accessibles pour des travaux d’entretien de la toiture - classe de sollicitation UEAtc P3.

Les panneaux d’isolation sont revêtus d’un parachèvement en voile de verre # Rockwool Rhinoxx et satisfont aux exigences suivantes :

- Comportement au feu. Réaction feu : EUROCLASS A2-s1 ,d0 conformément à NBN EN 13501-1

- Stabilité de forme dans le temps, absence de retrait, absence de gondolement; conformité à l’exigence UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % (max 5 mm)

- Coefficient de dilatation ( = 0 (1/K)

- L’isolation est non capillaire, non hygroscopique et répulsive à l’eau en permanence

- Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ = 1,0

- L’isolation est chimiquement neutre. Absence de corrosion des panneaux profilés en acier et/ou des fixations. Absence de migration de solvants, aucune couche de séparation n’est nécessaire

- Résistance à la compression ou tension de compression à 10 % de déformation : min. 60 kPa (NBN EN 826)

- Charge concentrée : min. 1050 N - Résistance au poinçonnement : min. 210 kPa (NBN EN 12430)

- Résistance à la délamination : min. 15 kPa (NBN EN 1607)

- Classe de compressibilité UEAtc C (UEAtc § 4.5.1)

- Porte-à-faux dans le sens de la longueur : épaisseur 60 jusqu’a 75 mm : 150 mm, 
épaisseur à partir de 80 mm : 2 x (épaisseur de l’isolation) (UEAtc § 4.5.2)

- Portée avec appui de deux côtés : max. 3 x épaisseur de l’isolation (UEAtc § 4.5.3)

- Conductivité thermique (D = 0,040 W/m.K (NBN EN 12667)

- Le coefficient de transmission thermique U du complexe de toiture, calculé conformément à NBN B 62-002, sera de maximum … W/m².K

- L’épaisseur de l’isolation est de : # 60 # 70 # 80 # 90 # 100 # 110 # 120 # 130 # 140 # 150 # 160 # … mm

##### Mise en oeuvre :

# Fourniture et pose d’un pare-vapeur éventuel sur le support de toiture conformément à la NIT 280 et NIT 239 du CSTC. # Foruniture et pose d’un pare-vapeur auto-adhésive et accessible sur le support en acier profilé, # Rockfol SK II, type E4 conformément à la NIT 280 et NIT 239 du CSTC.

# Fourniture et pose de panneaux d’isolation contre les parties verticales et les percements de la toiture afin de prévenir les ponts thermiques, conformément à la NIT 244 du CSTC, épaisseur minimum 60 mm.

Les panneaux d’isolation sont posés en une seule couche de façon # fixés mécaniquement # partiellement collés avec # mousse polyuréthane # INSTA-STIK # colle à froid bitumineuse # DERBISEAL S # posés en indépendance # fixés mécaniquement conjointement avec l’étanchéité  sur le support de la toiture.

# Dans le cas d’épaisseurs d’isolation supérieures à 160 mm, les panneaux d’isolation sont posés en deux couches conformément à l’ATG et aux prescriptions du fabricant. Collage des panneaux isolants entre eux # Rockwool Rhinoxx sur une sous-couche # Tauroxx: # partiellement collés avec mousse polyuréthane # INSTA-STIK.

En fonction du système d’étanchéité de la toiture, l’étanchéité est appliquée sur les panneaux isolants, # Rockwool Rhinoxx # collée en adhérence totale avec une colle synthétique # collée en adhérence totale avec une colle bitumineuse à froid # collée en adhérence partielle avec une colle synthétique # en adhérence totale par soudage # fixée mécaniquement à travers les panneaux d’isolation sur le support de la toiture selon les instruction du fournisseur des membranes d’étanchéités.

# Les parties de la toiture comportant des installations nécessitant un entretien fréquent doivent être pourvues de chemins de protection.

##### Application :

##### Nature du marché :

Quantité Présumée (QP)

##### Méthode de mesure :

Unité de mesure :	  m²