### 00.00.00	Isolation thermique de toitures plates avec de la laine de roche  Rockwool Tauroxx

##### Description :

L’isolation thermique de la toiture plate est réalisée au moyen de panneaux constitués de laine de roche à passage piétonnier limité. Couche supérieure dure intégrée grâce à la technologie de production unique ‘’Dual Density’’ # ,Tauroxx.

Avant de poser l’isolation de la toiture, l’entrepreneur en travaux d’étanchéité s’assurera que le support de toiture est conforme aux plans et aux prescriptions (NIT 280 et NIT 239 du CSTC) et qu’une exécution irréprochable des travaux peut être garantie. Dans le cas contraire, il en avisera l’architecte à temps, lequel prendra alors les mesures nécessaires. La surface doit être propre et exempte d’inégalités.

La pente doit être suffisante de manière à éviter toute stagnation d’eau.

##### Matériau :

L’isolation thermique de la toiture plate est réalisée au moyen de panneaux de laine de roche recyclable # Tauroxx constitués de fibres minérales de laine de roche obtenues par fusion de roche volcanique liées ensuite au moyen de résines polymérisées. Le fabriquant du matériau isolant offre la possibilité de collecter sélectivement les déchets résiduels venant de la phase de construction ou venant de la démolition pour une réutilisation efficace dans la production de nouveaux matériaux isolants. L’isolation porte le label CE selon le Règlement Européen pour la commercialisation des produits de Construction. Les données correspondantes sont indiquées sur l’étiquette de chaque unité d’emballage. Toutes les spécifications éventuellement à fournir sont conformes à NBN EN 13162, laquelle s’applique à des produits en laine minérale pour applications thermiques dans le secteur de la construction. L’application possède un Agrément Technique # ATG 2963.

Les panneaux résistent à la compression et sont prévus pour un passage piétonnier limité. Accessibles pour des travaux d’entretien de la toiture.

Les panneaux d’isolation # Tauroxx sont non revêtus et satisfont aux exigences suivantes :

- Sécurité incendie. Comportement au feu panneau non revêtu EUROCLASS A1 conformément à NBN EN 13501-1

- Stabilité de forme dans le temps, absence de retrait, absence de gondolement; conformité à l’exigence UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % (max 5 mm)

- Coefficient de dilatation ( = 0 (1/K)

- L’isolation est non capillaire, non hygroscopique et répulsive à l’eau en permanence

- Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ = 1,0

- L’isolation est chimiquement neutre. Absence de corrosion des panneaux profilés en acier et/ou des fixations. Absence de migration de solvants, aucune couche de séparation n’est nécessaire

- Résistance à la compression ou tension de compression à 10 % de déformation : min. 50 kPa (NBN EN 826)

- Charge concentrée : min. 500 N - Résistance au poinçonnement : min. 100 kPa (NBN EN 12430)

- Résistance à la délamination : min. 15 kPa (NBN EN 1607)

- Classe de compressibilité UEAtc C (UEAtc § 4.5.1)

- Porte-à-faux dans le sens de la longueur : 2 x épaisseur de l’isolation (UEAtc § 4.5.2)

- Portée avec appui de deux côtés : max. 3 x épaisseur de l’isolation (UEAtc § 4.5.3)

- Conductivité thermique (D = 0,040 W/m.K (NBN EN 12667)

- Le coefficient de transmission thermique U du complexe de toiture, calculé conformément à NBN B 62-002, sera de maximum … W/m².K

- L’épaisseur de l’isolation est de : # 60 # 70 # 80 # 90 # 100 # 110 # 120 # 130 # 140 # 150 # 160 # … mm

##### Mise en oeuvre :

# Fourniture et pose d’un pare-vapeur éventuel sur le support de toiture conformément à la NIT 280 et NIT 239 du CSTC. # Foruniture et pose d’un pare-vapeur auto-adhésive et accessible sur le support en acier profilé, # Rockfol SK II, type E4 conformément à la NIT 280 et NIT 239 du CSTC.

# Fourniture et pose de panneaux d’isolation contre les parties verticales et les percements de la toiture afin de prévenir les ponts thermiques, conformément à la NIT 244 du CSTC, épaisseur minimum 60 mm.

Les panneaux d’isolation sont posés en une seule couche de façon # posés en indépendance # fixés mécaniquement conjointement avec l’étanchéité sur le support de la toiture. 
# Dans le cas d’épaisseurs d’isolation supérieures à 160 mm, les panneaux d’isolation sont posés en deux couches conformément à l’ATG et aux prescriptions du fabricant.

En fonction du système d’étanchéité de la toiture, l’étanchéité est appliquée sur des panneaux non revêtus # Tauroxx # posée en indépendance avec lestage # fixée mécaniquement à travers les panneaux d’isolation sur le support de la toiture selon les instruction du fournisseur des membranes d’étanchéités.

# Les parties de la toiture comportant des installations nécessitant un entretien fréquent doivent être pourvues de chemins de protection.

##### Application :

##### Nature du marché :

Quantité Présumée (QP)

##### Méthode de mesure :

Unité de mesure :	  m²