### 00.00.00	Thermische isolatie op platte daken met rotswol Rockwool Caproxx Energy

De thermische isolatie van het warme dak, begaanbaar voor af en toe toegang voor onderhoudswerkzaamheden, wordt uitgevoerd met rotswolplaten met geїntegreerde harde toplaag door unieke Dual Density productietechnologie # Caproxx Energy.

##### Omschrijving:

Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer dichtingswerken na of de dakvloer in overeenstemming is met de plannen en voorschriften (cfr. de TV 280 en TV 239 van het WTCB) en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die dan de noodzakelijke maatregelen zal treffen. De dakvloer dient gecontroleerd en voorbereid te worden.

Het afschot moet voldoende zijn om waterstagnatie te beperken.

##### Materiaal:

De thermische isolatie van het dak wordt uitgevoerd met recycleerbare rotswolplaten, # Caproxx Energy opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. De producent van het isolatiemateriaal biedt de mogelijkheid om het restafval uit de bouwfase of afkomstig uit de sloop selectief in te zamelen voor effectief hergebruik bij de productie van nieuw isolatiemateriaal.  De isolatie draagt het CE-merk volgens de Europese Bouwproducten Richtlijn. De betreffende gegevens zijn gedrukt op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector. De productie is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd.

De platen zijn begaanbaar voor af en toe toegang voor onderhoudswerkzaamheden

De isolatieplaten # Caproxx Energy zijn onbekleed en voldoen aan volgende materiaalprestaties:

- Brandveilig. Brandgedrag onbeklede plaat EUROCLASS A1 volgens NBN EN 13501-1

- Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.41. : < 0,5 % (max. 5 mm)

- Uitzettingscoëfficiënt ( = 0 (1/K)

- Niet capillair, niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1

- Chemisch neutraal. Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op. Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig.

- Druksterkte of drukspanning bij 10 % vervorming : min. 40 kPa (NBN EN 826)

- Puntlast : min. 600 N - Ponsweerstand : min. 120 kPa (NBN EN 12430)

- Delaminatiesterkte: min. 15 kPa (NBN EN 1607)

- Uitkraging in de lengterichting : max. 2 x isolatiedikte (UEAtc § 4.52)

- Overspanning met tweezijdige oplegging : max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.53)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (D = 0,038 W/m.K (NBN EN 12667)

- De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw, berekend conform NBN B 62-002, zal ten hoogste # … W/m².K bedragen

- De isolatiedikte bedraagt: # 60 # 70 # 80 # 90 # 100 # 110 # 120 # 130 # 140 # 150 # 160 # 170 # 180 # 190 # 200 … mm

##### Uitvoering:

# Levering en plaatsing van een eventueel dampscherm op de dakvloer, overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB. # Levering en plaatsing van een zelfklevend en mandragend dampscherm op de geprofileerde stalen dakvloer, # Rockfol SK II, type E4 overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB.

# Levering en plaatsing van isolatieplaten tegen opstanden en dakdoorbrekingen, ter voorkoming van koudebruggen, overeenkomstig de TV 244 van het WTCB, dikte min. 60 mm.

De isolatieplaten worden in één laag # losliggend geplaatst # samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer boven het eventueel dampscherm.

# Bij isolatiediktes boven de 200 mm worden de isolatieplaten in twee lagen geplaatst met verspringende voegen.

De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingssysteem aangebracht op de onbeklede isolatieplaten # Caproxx Energy # losliggend geplaatst met geballaste dakafdichting # samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer volgens de voorschriften van de leverancier van de dakbedekking.

# Bij mechanische bevestiging in hout of staal maakt men gebruik van de voorgemonteerde combinatie van kunststof tules en stalen schroeven om de stapvastheid te verzekeren.

# Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vergen, moeten ter bescherming voorzien worden van looppaden.

##### Toepassing:

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²