Bestekbeschrijving: Inblaaswol 002.005 – bestaande spouwmuur

00.00.00 Thermische isolatie van gevels VH  m² ++.++.++ Inblaaswol 002.005 volgnr.  1


Omschrijving:
De thermische na-isolatie van 
# de bestaande spouwmuren uit metselwerk 
wordt uitgevoerd met # Inblaaswol 002.005 gegranuleerde rotswol. 

De gegranuleerde minerale wol bestaat uit wolvlokken, die worden verkregen door het mechanisch bewerken van met dit doel vervaardigde rotswol platen. 

# De gevelconstructie zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De warmtedoorgangs-coëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en volgens STS 71-1.

# Het gevelprincipe heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, overeenkomstig de meetmethode van NBN EN ISO 140-3 en bepalingsmethode volgens NBN EN ISO 717-1.

# De gevel zal een geluidsisolatie Dtr,w,i behalen van minstens ... dB, overeenkomstig de meetmethode van NBN EN ISO 140-5 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort in # woonkamer-keuken # de slaapkamers volgens de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen in een buitenlawaai-gebied van # type 1  # type 2  # type 3  # type 4.

Materiaal:
Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar.

De gegranuleerde minerale wol  # Inblaaswol 002.005 heeft een volumemassa in de spouw van

minimaal 70 kg/m³ tot maximaal 105 kg/m3.

De nominale breedte van de na te isoleren spouw bedraagt ten minste

# 40 mm. # 50 mm.

De gedeclareerde thermische geleidbaarheid λD bedraagt 0,037 W/mK volgens NBN EN 12667 voor de hierboven aangegeven volumemassa en heeft geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456.

De isolatie is waterafstotend, met een wateropname Wp volgens NBN EN 1609 van maximaal  maximaal 1,0 kg/m².

De isolatie is niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusieweerstandsgetal μ bedraagt circa 1,0.

De gegranuleerde rotswol is niet brandbaar en aldus geklasseerd Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN EN 13501-1.

De gegranuleerde wol is ingepakt in kunststof zakken. Op de werf worden ze vrij van de grond opgeslagen.

De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 14064-1, die geldt voor in-situ gevormde los gestorte minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring
# een technische goedkeuring met certificatie voor spouwmuurtoepassing # ATG 2940

Uitvoering:
De na-isolatie van spouwmuren dient te gebeuren door gespecialiseerde firma’s met geschikte pneumatische apparatuur.

# De gespecialiseerde firma’s dienen in het bezit te zijn van een ATG procescertificaat en zijn als zodanig erkend door de ATG-houder van de isolatie.

De uitvoering van de isolatie gebeurt conform de richtlijnen van de fabrikant.

# De uitvoering van de isolatie gebeurt conform de technische goedkeuring met certificatie # ATG 2940 voor na-isolatie van bestaande spouwmuren, alsook conform het de Technische Voorlichting 246 “na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw: Uitvoeringsvoorschriften” van het WTCB.

# Voor aanvang van het inblazen dienen de machine-instellingen gecontroleerd te worden opdat de aangegeven volumemassa bereikt wordt.

Met behulp van speciale apparatuur wordt de gegranuleerde rotswol ingeblazen via boorgaten in het buitenspouwblad. De boorgaten worden in de vorm van een specifiek gatenpatroon aangebracht zodat de spouwmuurvulling met een goede verdeling kan worden aangebracht.

# Inblaasmonden hebben een diameter van 22 mm. De vulopeningen zijn minimaal de grootte van de inblaasmond. Ze worden geboord op de kruising van een verticale en horizontale voeg om de gevelstenen zo weinig mogelijk te beschadigen. De vulopeningen zijn in diamantpatronen te boren.

# Onderaan de muur wordt een eerste rij vulopeningen met een onderlinge afstand van maximaal 0,8 m à 1,00 m aangebracht op een hoogte van maximaal 0,40 m boven de waterkeringslaag. Bij de volgende rijen worden de openingen horizontaal verspringend t.o.v. de onderliggende rij aangebracht. De verticale afstand tussen twee rijen bedraagt maximaal 0,80 m.

De vulopeningen aan de randen van de gevel liggen op minimaal 0,20 m en maximaal 0,30 m van de desbetreffende gevelrand.

Aan de bovenkant van muren en puntgevels mag de afstand tussen de hoogste vulopening en het hoogste punt van de spouw niet meer dan 0,30 m bedragen.

Bij muuronderbrekingen (ramen, deuren, ...) moet rekening gehouden worden met het "omsingelen" van deze muuronderbrekingen, d.w.z. dat in ieder geval op de hoeken van deze muuronderbrekingen vulopeningen moeten voorzien worden. De vulopeningen mogen niet verder dan 0,30 m van deze muuronderbrekingen aangebracht worden.

# Bij rijwoningen of halfvrijstaande woningen moeten onderbrekingsborstels aangebracht worden opdat doorslag van het isolatiemateriaal vermeden wordt.

Het vulproces gebeurt van onder naar boven opdat men een gelijkmatige vulling zou bekomen. Men begint aan één uiteinde van de gevel met de onderste vulopening en men werkt horizontaal naar het andere uiteinde van de gevel toe. Pas daarna werkt men de erbovenliggende rijen vulopeningen één voor één af.

# Na het vulproces dient visueel gecontroleerd te worden of de spouw overal goed gevuld is met isolatiemateriaal. 

Toepassing:
………………………………

Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: