Bestekbeschrijving: RockSono Base / RockSono Solid / RockSono Extra - houten vloerbalken

00.00.00 Isolatie tussen houten vloerbalken  VH  m² ++-++-++  Rockwool RockSono Base / RockSono Solid / RockSono Extra


Omschrijving:
De isolatie tussen de balken van de houten vloer wordt uitgevoerd met lichte, veerkrachtige  rotswolplaten # # Rockwool RockSono Base # # Rockwool RockSono Solid # # Rockwool RockSono Extra.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946. De thermische invloed van het hout in de isolatielaag is hierin meegerekend.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-3 en NBN EN ISO 717-1.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een gewogen, gestandaardiseerde geluidsisolatie  DnT,w  tussen beide vertrekken opleveren van minstens … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-4 en NBN EN ISO 717-1.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, haalt een genormaliseerd contactgeluidsdrukniveau  Ln,w van maximum … dB in labo, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-6 en NBN EN ISO 717-2.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een gewogen, gestandaardiseerd contactgeluidsdrukniveau  L’nT,w  opleveren van maximum … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-7 en NBN EN ISO 717-2.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, heeft een brandweerstand # EI  # REI van minstens … minuten in labo overeenkomstig NBN EN 13501-2, of berekend volgens NBN EN 1995-1-2.


Materiaal:
Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar.

# De isolatieplaten  # Rockwool RockSono Base hebben een volumemassa van circa 35 kg/m³. De plaatafmeting is 1200 x 600 mm. 
# De isolatieplaten # Rockwool RockSono Solid hebben een volumemassa van circa 45 kg/m³. De plaatafmeting is 1000 x 600 mm. 
# De isolatieplaten # Rockwool RockSono Extra hebben een volumemassa van circa 55 kg/m³. De plaatafmeting is 1000 x 600 mm. 

De toegepaste dikte bedraagt # 40 mm # 50 mm # 60 mm # 75 mm # 80 mm # 90 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 mm # 170 mm # 190 mm. 

# De isolatieplaten zijn éénzijdig afgewerkt met een zwart mineraalvlies # Rockwool RockSono Solid Black en de platen worden met de afwerkzijde naar onder geplaatst.

# De isolatieplaten zijn éénzijdig afgewerkt met een aluminiumlaminaat # Rockwool RockSono Solid Alu en de platen worden met de afwerkzijde naar onder geplaatst.


# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid  (D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Base bedraagt 0,037 W/m.K volgens NBN-EN 12667.
# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid  (D  van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Solid bedraagt 0,035 W/m.K volgens NBN-EN 12667.
# De gedeclareerde thermische geleidbaarheid  (D van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Extra bedraagt 0,034 W/m.K volgens NBN-EN 12667.

De isolatie kent geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit  cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN 12524.

De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusie-weerstandsgetal µ bedraagt circa 1,0. 

# De rotswolisolatie is niet brandbaar. De onbeklede rotswolplaat heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1. 

# De rotswolisolatie is niet brandbaar. De rotswolplaat inclusief de bekleding met zwart mineraalvlies heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1.

# De rotswolisolatie is niet brandbaar. De rotswolplaat inclusief de bekleding met aluminiumlaminaat heeft Euro-Brandklasse A1  overeenkomstig NBN-EN 13501-1.

De isolatieplaten zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie of in karton. Op de werf worden ze vrij van de grond opgeslagen.

De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring.

Uitvoering:
De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 

# Alvorens de isolatie van bovenaf tussen de balken wordt geplaatst, wordt een damp/luchtscherm # Rockwool RockTect Centitop voorzien. Het scherm rust op de plafondafwerking en gaat telkens over de houten balken heen. Het wordt circa elke 150 mm tegen de verticale en eventueel op de kopzijde van de balken vastgeniet. De banen worden met een overlap van minstens 100 mm geplaatst. De overlapping wordt nadien afgedicht met dampremmende tape # RockTect Twinline. Het scherm mag in geen geval worden geperforeerd voor doorvoeren van leidingen of electra.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm achter een randlat vastgezet.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm luchtdicht vastgezet met afdichtingskit # RockTect Multikit.

# Het damp/luchtscherm heeft een equivalente diffusieweerstand sd  van minstens … meter.

De isolatieplaten worden enkele millimeters breder gesneden dan de afstand tussen de balken, zodat ze zelfklemmend en zonder verdere bevestigingen kunnen worden geplaatst. Ook wanneer inkorten van de strook in de andere richting nodig is, bijvoorbeeld aansluitend tegen een muur, wordt een kleine overmaat gerespecteerd. Snijden gebeurt met behulp van een gepast # Rockwool mes en een rechte lat.

# Na plaatsing van de isolatie via de onderzijde van de vloer, wordt een damp/luchtscherm # Rockwool RockTect Centitop circa om de 150 mm tegen de balken vastgeniet. De banen worden met een overlap van minstens 100 mm geplaatst. De overlapping wordt nadien afgedicht met dampremmende tape # RockTect Twinline. Het scherm mag in geen geval worden geperforeerd voor doorvoeren van leidigen of electra.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm achter een randlat vastgezet.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm luchtdicht vastgezet met afdichtingskit # RockTect Multikit.

# Het damp/luchtscherm heeft een equivalente diffusieweerstand  sd  van minstens … meter.

# Na plaatsing van de isolatie wordt bovenop de balken een dampopen folie aangebracht. De folie wordt circa om de 150 mm vastgeniet. De banen worden met circa 100 mm overlap geplaatst. De overlap wordt daarna afgedicht met tape.

# Het afvoeren van de restanten gebeurt in overleg met de rotswolfabrikant. Snijresten van de rotswol kunnen worden verzameld in recyclingzakken, door de producent geleverd, of in containers, geplaatst door het bevoegde verwerkingsbedrijf.


Toepassing:
………………………………


Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)


Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: