### 00.00.00	Thermische isolatie op platte daken met rotswol  VH  m²  14-02-13  Rockwool Tauroxx 50 mm

##### Omschrijving:

De thermische isolatie van het dak wordt uitgevoerd met beloopbare rotswolplaten # Tauroxx.

Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer dichtingswerken na of de dakvloer in overeenstemming is met de plannen en voorschriften (de TV 280 en TV 239 van het WTCB) en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die dan de noodzakelijke maatregelen zal treffen. De ondergrond moet vooraf gezuiverd en ontdaan worden van alle oneffenheden.

Het afschot moet voldoende zijn om waterstagnatie te beperken.

##### Materiaal:

De thermische isolatie van het dak wordt uitgevoerd met recycleerbare rotswolplaten, # Tauroxx opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. De producent van het isolatiemateriaal biedt de mogelijkheid om het restafval uit de bouwfase of afkomstig uit de sloop selectief in te zamelen voor effectief hergebruik bij de productie van nieuw isolatiemateriaal.  De isolatie draagt het CE-merk volgens de Europese Bouwproducten Richtlijn. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector. De toepassing heeft een Technische Goedkeuring # ATG 2963. De platen zijn drukvast en beperkt beloopbaar. Toegankelijk voor dakonderhoudswerkzaamheden - UEAtc belastingsniveau P2 tot P3.

De isolatieplaten # Tauroxx zijn onbekleed en voldoen aan volgende materiaalprestaties:

- Brandveilig. Brandgedrag onbeklede plaat EUROCLASS A1 volgens NBN EN 13501-1

- Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % (max. 5 mm)

- Uitzettingscoëfficiënt ( = 0 (1/K)

- Niet capillair, niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1,0

- Chemisch neutraal. Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op. Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig.

- Druksterkte of drukspanning bij 10 % vervorming: min. 50 kPa (NBN EN 826)

- Puntlast : min. 500 N - Ponsweerstand : min. 100 kPa (NBN EN 12430)

- Delaminatiesterkte: min. 15 kPa (NBN EN 1607)

- Drukvastheidsklasse UEAtc C (UEAtc § 4.5.1)

- Uitkraging in de lengterichting : max. 75 mm (UEAtc § 4.5.2)

- Overspanning met tweezijdige oplegging : max. 150 mm (UEAtc § 4.5.3)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (D = 0,040 W/m.K (NBN EN 12667)

- De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw, berekend conform NBN B 62-002, zal ten hoogste 0,77 W/m².K bedragen

- De isolatiedikte bedraagt: 50 mm

##### Uitvoering:

# Levering en plaatsing van een dampscherm op de dakvloer, overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB. # Levering en plaatsing van een zelfklevend en mandragend dampscherm op de stalen dakvloer, # Rockfol SK II, type E4 overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB.

De isolatieplaten worden in één laag # losliggend geplaatst # samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem aangebracht op de onbeklede isolatieplaten, # Tauroxx # losliggend geplaatst met geballaste dakafdichting # samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer volgens de richtlijnen van de leverancier van de dakbedekking.

# Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vergen, moeten voorzien worden van looppaden.

##### Toepassing:

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²