PARETI PERIMETRALI IN LATERIZIO - ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE – ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS N

Campo di impiego: l’isolamento in intercapedine delle pareti perimetrali in laterizi sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi non rivestiti a media densità denominati ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS N

- Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito.

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,033 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 70 kg/m3 secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Il prodotto .......… sarà accompagnato da certificato n…................…. dell’istituto............................. in cui si attesta che la parete descritta in tabella e caratterizzata da Rw pari a …...dB.

Il pannello ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS N, prodotto nello stabilimento croato (ROCKWOOL Adriatic d.o.o.) sarà accompagnato dalla certificazione Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Il prodotto denominato ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS N risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i..

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

Il prodotto ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS N sarà accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804.