PARETI DIVISORIE IN LATERIZIO - ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE - ROCKWOOL AIRROCK DD

Campo di impiego: l’isolamento in intercapedine delle pareti divisorie in laterizio sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi denominati ROCKWOOL AIRROCK DD

- Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito.

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: circa 67 kg/m3 (105/45), secondo UNI EN 1602.

I pannelli a doppia densità hanno una migliore resistenza al carico concentrato rispetto ai pannelli mono densità: lo strato superficiale più denso (e quindi piu rigido) ripartisce il carico su una porzione più ampia del pannello che risulta meno sollecitata e, di conseguenza, ha un miglior comportamento meccanico.

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Il prodotto .......… sarà accompagnato da certificato n…................…. dell’istituto............................. in cui si attesta che la partizione descritta in tabella e caratterizzata da Rw pari a …...dB.

Il prodotto .......… sarà accompagnato da il Rapporto di Classificazione n…................….rilasciato da…………in cui si attesta che la soluzione tecnologica di partizione ivi riportata è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco  pari a  …... .

Il prodotto denominato ROCKWOOL AIRROCK DD risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.