COPERTURA A FALDE - ISOLAMENTO ALL’INTRADOSSO – ROCKWOOL DӒMMKEIL 035

##### Campo di impiego: l’isolamento all’intradosso di falda sarà realizzato con pannelli semirigidi in lana di roccia denominati ROCKWOOL DӒMMKEIL 035.

- Descrizione: Pannello triangolare semirigido in lana di roccia non rivestito a media densità, per l’isolamento termico ed acustico all’intradosso di coperture inclinate.

- Formato tringolare:  1000 x 625 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mk, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale:  50 kg/m3, secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Il prodotto denominato ROCKWOOL DӒMMKEIL 035 risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

Il prodotto ROCKWOOL DӒMMKEIL 035 sarà accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804.