COPERTURA A FALDE - ISOLAMENTO DISCONTINUO* ALL’ESTRADOSSO - ROCKWOOL FITROCK ENERGY PLUS – 234

Campo di impiego: l’isolamento discontinuo*, all’estradosso di coperture a falda inclinata, sarà realizzato con pannelli in lana di roccia ad alta densità denominati ROCKWOOL FITROCK ENERGY PLUS - 234.

*isolante posto tra i travetti disposti perpendicolarmente alla linea di colmo

- Descrizione: pannello monodensità non rivestito.

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,034 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 95 kg/m3 secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Il prodotto denominato ROCKWOOL FITROCK ENERGY PLUS – 234 risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.