COPERTURA A FALDE - ISOLAMENTO CONTINUO ALL’ESTRADOSSO - ROCKWOOL HARDROCK ENERGY PLUS

Campo di impiego: l’isolamento continuo, all’estradosso di coperture a falda inclinata, sarà realizzato con pannelli in lana di roccia a doppia densità denominati ROCKWOOL HARDROCK ENERGY PLUS.

- Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito.

- Formato: (……..x…….) mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità: circa 110 kg/m3 (190 / 90), secondo UNI EN 1602.

I pannelli a doppia densità sono caratterizzati da uno strato superficiale più denso (e quindi più rigido), questo in presenza di un carico concentrato migliora il comportamento meccanico del pannello ripartendo il carico su una porzione di superficie più ampia che quindi risulta meno sollecitata.

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

- Caratteristiche meccaniche:

- resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 30 kPa, secondo UNI EN 826;

- resistenza a compressione (carico concentrato) Fp ≥ 450 N, secondo UNI EN 12430;

N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da una marchiatura, rivolto verso l’esterno.

Il prodotto denominato ROCKWOOL HARDROCK ENERGY PLUS risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i..

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

Il prodotto ROCKWOOL HARDROCK ENERGY PLUS sarà accompagnato dal certificato n……………………. rilasciato da……………, in cui si attesta che la soluzione tecnologica di copertura ivi riportata è caratterizzata da un valore di Rw pari a …………….dB.

Il prodotto ROCKWOOL HARDROCK ENERGY PLUS sarà accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804.