PARETI DIVISORIE - ISOLAMENTO – ROCKWOOL LABELROCK

Campo di impiego: l’isolamento dall’interno delle pareti divisorie massive sarà realizzato con pannelli rigidi ROCKWOOL LABELROCK, costituiti da pannelli in lana di roccia accoppiati con lastre di gesso rivestito a bordi rastremati.

- Descrizione: pannello in lana di roccia ROCKWOOL a doppia densità, accoppiato con lastra di gesso rivestito a bordi rastremati con lastra standard in spessore … mm.

- Formato: (1200x….) mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,034 W/mK (spessore 80 mm), λD = 0,035 W/mK (altri spessori) secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: circa 80 kg/m3 (strato superficiale circa 110 kg/m3, corpo circa 60 kg/m3) secondo UNI EN 1602, valori relativi alla sola lana di roccia.

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A2 – s1 – d0 secondo UNI EN 13501-1

Il prodotto .......… sarà accompagnato da certificato n…................…. dell’istituto............................. in cui si attesta che la partizione descritta in tabella e caratterizzata da Rw pari a …...dB.

Il prodotto .......… sarà accompagnato da il Rapporto di Classificazione n…................….rilasciato da…………in cui si attesta che la soluzione tecnologica di parete ivi riportata è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco  pari a  …... .

Il prodotto denominato ROCKWOOL LABELROCK risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.