# COPERTURA PIANA - ISOLAMENTO CONTINUO ALL’ESTRADOSSO (TETTO CALDO) - ROCKWOOL ROCKACIER B SOUDABLE / ROCKACIER B SOUDABLE ENERGY

Campo di impiego: l’isolamento termoacustico di coperture civili o industriali nei sistemi “a tetto caldo” sarà realizzato con pannelli ROCKWOOL ROCKACIER B SOUDABLE / ROCKACIER B SOUDABLE ENERGY

- Descrizione: pannello ad alta densità rivestito su un lato da uno strato di bitume provvisto in superficie di un film di polipropilene termofusibile.

- Formato: 1200 x 1000 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,039 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale:

- 157 kg/m3  (per lo spessore 40 mm), secondo UNI EN 1602 (ROCKACIER B SOUDABLE)

- 135 kg/m3 (per gli spessori da 50 a 80 mm), secondo UNI EN 1602 (ROCKACIER B SOUDABLE)

- 155 kg/m3 circa (220 / 140) (per gli spessori maggiori di 100 mm), secondo UNI EN 1602 (pannello a doppia densità ROCKACIER B SOUDABLE ENERGY)

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1,  secondo UNI EN 13162. Il valore della resistenza alla diffusione di vapore è riferito sola lana di roccia al netto dello strato di bitume.

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa, secondo UNI EN 826;

N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato rivestito da uno strato di bitume rivolto verso l’ambiente esterno.

Il prodotto denominato ROCKWOOL ROCKACIER B SOUDABLE / ROCKWOOL ROCKACIER B SOUDABLE risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i..

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.