ISOLAMENTO DELL’ULTIMO SOLAIO – SOTTOTETTO NON ABITABILE – ROCKWOOL ROULROCK KRAFT (121)

Campo di impiego: l’isolamento di ultimo solaio in sottotetti non abitabili sarà realizzato con feltri in lana di roccia denominati ROCKWOOL ROULROCK KRAFT (121) rivestiti su un lato con carta kraft politenata avente funzione di freno a vapore.

- Descrizione: feltro rivestito con carta Kraft politenata

- Formato: 1200 x (........) mm e spessore: (…….) mm

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD= 0,040 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939

- Densità nominale: 26 kg/m3 secondo UNI EN 1602

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo del pannello in lana di roccia μ = 1, secondo UNI EN 13162. Il valore è relativo alla sola lana di roccia; al fine di valutazioni analitiche possono ritenersi indicativi, per il rivestimento in carta Kraft politenata utilizzata, valori di Sd (spessore d’aria equivalente) pari a 0,41 m, permeabilità δ = 0,048 x 10-12 Kg/(msPa) e spessore del foglio di circa 0,1 mm.

N.B. Lo strato isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita con carta kraft rivolta verso l’ambiente riscaldato.

Il prodotto denominato ROCKWOOL ROULROCK KRAFT (121) risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i..

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.