PRIMI SOLAI – PIANI PILOTIS - AUTORIMESSE - ISOLAMENTO ALL’INTRADOSSO – ROCKWOOL CEILINGROCK TOP

Campo di impiego: l’isolamento termico e acustico all’intradosso di primi solai, piani pilotis, autorimesse e locali soggetti a rischio incendio sarà realizzato con pannelli, rivestiti sul lato a vista con velo minerale, ROCKWOOL Ceilingrock Top.

Sarà possibile applicare in cantiere una finitura al pannello rivestito per una resa estetica ottimale e personalizzata.

- Descrizione: pannello rigido in lana di roccia a doppia densità rivestito su un lato da un velo minerale

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,034 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 80 kg/m3 circa (110/75), secondo UNI EN 1602.

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1;

- Assorbimento acustico: αw = 0,90, secondo EN ISO 354, EN ISO 11654

- Classe di assorbimento acustico: A, secondo EN ISO 11654

Il prodotto ROCKWOOL Ceilingrock Top, spessore 120 mm, è accompagnato dal rapporto di classificazione n° 367781/4011FR, in cui si attesta che la soluzione tecnologica è caratterizzata da una prestazione di resistenza al fuoco pari a REI 180.

Sulla base di questo rapporto di prova è in fase di redazione un fascicolo tecnico che fornisce i criteri di estensione dei risultati ottenuti per differenti tipologie di solaio e sollecitazioni.

Il prodotto denominato ROCKWOOL Ceilingrock Top risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della nota Q del Regolamento CE 1272/2008 in quanto soddisfa i criteri di biosolubilità stabiliti e risulta quindi classificata come “non cancerogena”.

A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio Europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

EUCEB si è rivolto a BCCA (Belgian Construction Certification Association) in qualità di ente di certificazione indipendente per l’implementazione dello schema di certificazione EUCEB in accordo a ISO 17065.

BCCA esamina la completezza e accuratezza della documentazione presentata, prendendo in considerazione i risultati controllati da esperti.

Il prodotto ROCKWOOL Ceilingrock Top è provvisto di EPD. ROCKWOOL ha infatti realizzato, secondo EN 15804 e ISO 14025, un EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), validato da ente terzo, che ha la finalità di fornire informazioni ambientali generali sulla lana di roccia ROCKWOOL, ed è relativo ai prodotti provenienti dallo stabilimento croato ROCKWOOL.  La Dichiarazione Ambientale del prodotto (EPD) si basa sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e comunica in modo trasparente, verificabile e accurato l’informazione ambientale sui prodotti e le loro applicazioni.