# COPERTURA PIANA - ISOLAMENTO CONTINUO ALL’ESTRADOSSO (TETTO CALDO) - ROCKWOOL FLATROCK 50 BOND

Campo di impiego: l’isolamento termico, acustico e di sicurezza in caso di incendio di coperture piane, civili o industriali, nei sistemi “a tetto caldo” sarà realizzato con pannelli ROCKWOOL Flatrock 50 Bond. Il prodotto è raccomandato per applicazioni in cui l’impermeabilizzazione è realizzata con membrane bituminose.

- Descrizione: Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, rivestito su un lato da un velo minerale.

- Formato: 1200 x 1000 mm e spessore: (…) mm.

- Caratteristiche termiche: conduttività termica a 10°C: λD = 0,036 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939

- Densità nominale: 140 kg/m3 circa (200/120), secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A2-s1, d0 secondo EN 13501-1

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione ≥ 50 kPa secondo EN 826; resistenza a carico puntuale Fp ≥ 650 N.

N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato rivestito dal velo minerale rivolto verso l’ambiente esterno. Il velo minerale permette l’applicazione diretta della membrana bituminosa mediante sfiammatura.

Il prodotto denominato ROCKWOOL Flatrock 50 Bond risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della nota Q del Regolamento CE 1272/2008 in quanto soddisfa i criteri di biosolubilità stabiliti e risulta quindi classificata come “non cancerogena”.

A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio Europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

EUCEB si è rivolto a BCCA (Belgian Construction Certification Association) in qualità di ente di certificazione indipendente per l’implementazione dello schema di certificazione EUCEB in accordo a ISO 17065.

BCCA esamina la completezza e accuratezza della documentazione presentata, prendendo in considerazione i risultati controllati da esperti.

Il prodotto ROCKWOOL Flatrock 50 Bond è provvisto di EPD. ROCKWOOL ha infatti realizzato, secondo EN 15804 e ISO 14025, un EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), validato da ente terzo, che ha la finalità di fornire informazioni ambientali generali sulla lana di roccia ROCKWOOL, ed è relativo ai prodotti provenienti dallo stabilimento croato ROCKWOOL.  La Dichiarazione Ambientale del prodotto (EPD) si basa sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e comunica in modo trasparente, verificabile e accurato l’informazione ambientale sui prodotti e le loro applicazioni.